ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема:  Наклеп и рекристаллизация стали

Цель работы: Изучение явления наклепа стали как следствия пластической

деформации и явления рекристаллизации.

Задачи работы:  Опытным путем создать различный наклеп на образце и затем убрать этот  наклеп термической обработкой

Теоретические сведения		.

Ренгеноструктурный анализ показал, что металлы и сплавы, подвергнутые, обработке давлением, т.e. деформированные имеют искаженную решетку, в которой возникают напряжения. После пластической деформации, зерна структуры металла приобретают продолговатую форму, вытянутую в сторону действия силы. Такую структуру после действия холодной пластической деформации называют волокнистой или текстурой.

В результате холодной пластической деформации металлы упрочняются, т.е. у них повышается предел прочности и твердость, а относительное удлинение понижается, коррозионные свойства тоже понижаются.

Упрочнение металла в результате пластической деформации называется
наклепом.

Наклеп образуется от удара молотком, от сжатия или. растяжения, прокатывания между валками, в местах изгиба металла и т.д.

Металл, подвергнутый холодной деформации обладает запасом свободной энергии и поэтому находится в неустойчивом напряженном состоянии, о чем свидетельствует - повышение твердости. Со временем происходит перегруппировка атомов и снятия напряжения - что называется естественным старением.

Если же металл, или сплав подогреть до 150 ... 200 0С процесс перегруппировки атомов ускоряется. В результате этого процесса внутренние напряжения в рекристаллизационной решетке уменьшаются, иногда до 0, но микроструктура не меняется, хотя твердость и уменьшается. Это явление называется возвратом.

После восстановления микроструктуры и снятия наклепа, вызванного деформацией, происходит при нагреве  до температуры  t, которая называется порогом рекристаллизации. Считается, что абсолютная температура  рекристаллизации

t кр =  0,4 Тплавл

Процесс рекристаллизации  связан с перемещением атомов на межатомные
расстояния, поэтому происходят рост старых в возникновение новых зерен.
Величина зерен после рёкристаллизации может быть меньше размеров их до
деформации и  может превышать  эти  размеры в несколько раз.
    С увеличением температуры нагрева и времени выдержки, величина зерна
увеличивается.

При определенной степени деформации, называемой критической, при рекристаллизации получаются наибольшие размеры зерен.

Изменение структуры  и основных механических показателей представлен на схеме.

Выполнение работы

.

1. Полученный от преподавателя образец подвергнуть деформации

(расклепать) таким  образом , чтобы его толщина уменьшилась на 1, 2, 3,4 мм.  Например - первоначальная толщина образца была 5 мм.  Его необходимо расклепать в одном месте до 4 мм, во втором месте до 3 мм, в третьем до двух, в четвертом до 1 мм (см. эскиз).

| № п/п | Наименование образца | Толщина после деформации в мм | Твердость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До деформации | После деформации | После рекристаллизации |
| 1 | Сталь | 5 | 24 | 24 |  |
|  | Сталь | 4 | 24 | 26 | 24 |
|  | Сталь | 3 | 24 | 34 | 24 |
|  | Сталь | 2 | 24 | 42 | 25 |
|  | Сталь | 1 | 24 | 54 | 24 |

2. Измерить твердость каждого расклепанного места на приборе
 Роквелла и записать в протокол.

3. Определить температуру рекристаллизации по формуле профессора Бочвара.

4. Подвергнуть образец рекристаллизации, смерить твердость и внести в протокол.

5. Сделать выводы.

В отчет включить описание приемов работы, применяемое оборудование и результаты.

Литература

Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение, -М.: Машиностроение, 1980. С.115.